CLEAN ACID AP

Описание

Порошкообразное средство для удаления накипи.

Область применения

Для удаления накипи в паровых котлах, в промышленных машинах на кухнях столовых, ресторанов и гостиниц (парогенераторы, водяные бани, посудомоечные машины). Для удаления накипи на стеклах стиральных машин и других кислотоустойчивых изделиях.

Дозировка

Для паровых котлов: в соответствии с инструкциями производителя.

Другие машины: положить в машину порошок из расчета 20 - 30 г средства на 1 л воды при температуре 50 – 70°С, запустить несколько раз, далее промыть большим количеством чистой воды.

Совет

Продукт не предназначен для эмалированных поверхностей, мрамора, травертина, мелкозернистого известняка.

Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				10% раствор: 1,4.

Состав:				минеральная кислота, ингибиторы коррозии.