# CLEAN ACID F

Описание

Жидкое быстродействующее средство для удаления накипи.

Область применения

Для удаления накипи в паровых котлах, в промышленных машинах на кухнях столовых, ресторанов и гостиниц (парогенераторы, водяные бани, посудомоечные машины). Для удаления накипи на стеклах стиральных машин и других кислотоустойчивых изделиях.

Дозировка

Для паровых котлов: в соответствии с инструкциями производителя.

Другие машины: разбавить водой до 20 - 50% раствора.

Совет

Продукт не предназначен для эмалированных поверхностей, мрамора, травертина, мелкозернистый известняк). Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				никаких особых требований.

рН уровень:				концентрат: 0,5;

10% раствор: 1,4.

Состав:	фосфорная кислота, ингибиторы коррозии.