cristallo

Описание

для кристаллизации мрамора и кальцесодержащих каменных полов. Поверхность становится более плотной и твердой, благодаря химическому смешению. Придает блеск, уменьшает степень повторного загрязнения, облегчает уход и чистку полов.

Восстанавливает первоначальный вид и цвет мрамора.

Кристаллизация с Сristallo является превосходной альтернативой таким методам как нанесение покрытия путем распыления или нанесения воска.

Область применения

Для полов их мрамора и кальцесодержащих повехностей (травертин, терраццо)

Дозировка

Смешать 2 части продукта с 1 частью воды.

Инструкция по применению

Подготовка 	помыть пол, удалить воск и масло. Снять застарелые восковые и масляные покрытия. Промыть тщательно.

Применение 	нанести 10-15 гр пасты параллельными линиями на участок пола 1кв.м. Втирать пасту в пол в течение примерно 3-х минут, при помощи однодисковой роторной машины с белым пэдом. Промыть большим количеством воды и удалить воду с пастой водогрязепылесосом. Отполировать всю поверхность однодисковой роторной машиной белым пэдом при 300 оборотах.

Расход продукта

10 - 15 гр / м2

Совет

Продукт эффективен только на мраморе и кальцесодержащих полах.

Обрабатывать поверхность небольшими участками (примерно 2-3 кв.м. за  1 раз)

Не допускать высыхания продукта.

Использовать однодисковую роторную машину с необходимыми аксессуарами.

Накрыть мебель и столы.

Избегать образования пыли при работе с порошком.

Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стабильность при хранении 	2 года

pH уровень			концентрат: 2

состав 			фторосиликаты, оксалаты, щавелевая кислота