PramoTec GC

# Описание

Продукт является чрезвычайно тонким защитным покрытием основанной на нано технологиях. Усиливает и улучшает свойства обработанного стекла, керамики, металла.

Данный эффект способствует высокой водостойкости и предотвращение загрязнения, образования известкового налета и помета птиц. Придает поверхности эффект легкой очистки.

Область применения

Для стен душевых кабин, керамики, стекла, оконных козырьков, зимних садов.

Дозировка

Используется неразбавленным.

Инструкция по применению

Очистить поверхность стекла, удалить жировые загрязнения и высушить. Несколько мл пропитки для стекла налить на тряпку и втирать круговыми движениями. Примерно через 2-3 минуты появится сероватый  налет, который необходимо спрыснуть водой и протереть чистой салфеткой до полного высыхания.

Расход продукта

Примерно 5 -15 мл на м².

Важно

Продукт применять при температуре 10 -30 С. Никогда не использовать под прямыми солнечными лучами.

Чистая поверхность способствует лучшей пропитки и эффективности продукта.

Производитель не несет ответственности за повреждение в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении 		2 года при комнатной температуре, в темном месте.

pH уровень				нейтральный

состав 				2-пропанол, Силоксан.