# Alkapast

Описание

Высоко эффективная концентрированная щелочная паста для удаления покрытий (дисперсий и эмульсий). Удаляет также органические загрязнения. Паста впитывает загрязнения из пористых поверхностей, таких как бетон и камень. Эффект промокательной бумаги легко удаляет масляные и жировые загрязнения, а также граффити.

Органические компоненты биоразлагаемы. Неорганические компоненты легко утилизируются. Перед применением, необходимо протестировать продукт на незаметном участке.

Применение

Для всех щелочеустойчивых поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, бетон, терракотовые плиты, клинкерный кирпич, пластик, резина и ксилолит.

Разбавление

Использовать неразбавленным.

Инструкция по применению

Наносить тонким слоем. Дать время на воздействие (примерно 1 час). Удалить остатки продукта механически или смыть водой.

Расход продукта

200 – 300 гр на 1 кв.м. один слой.

Меры предосторожности

Не использовать на асфальте и линолеуме (может вызвать обесцвечивание). Наносить средство на небольшие участки и постепенно очищать поверхность.

Производитель не несет ответственности за ущерб от неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стабильность при хранении		6 месяцев

хранение				защищать от мороза, хранить при комнатной температуре.

pH уровень				11 - 12

состав	неанионные ПАВы, амины, водорастворимые растворители, щелочные соли. Вода, загустители.

Биоразлагаемость ПАВов		более 90%