POLYDUR STAR

Описание

Эмульсионное покрытие для ухода за водостойкими и эластичными поверхностями пола.Создает глянцевую защитную пленку, обладающую эластичностью и прочностью.

Область применения

Для всех водостойких наполных покрытий: пластик, ПВХ, линолеум, коловинил, резины и натуральный/искусственный камень.

Дозировка

Применяется в концентрированном виде.

Инструкция по применению

Нанесите в концентрированном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола.Нанесите 2 - 3 слоя в зависимости от впитывающей способности поверхности пола. Дайте грунтовке высохнуть, особенно первому слою.

Расход продукта

20 - 40 г / м2.

Совет

Не применяйте средство на покрытиях из дерева и пробки.

Применяйте средство на покрытиях без воска.

Беречь от замораживания.

Производитель не несет ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении:		2 года.

Хранение:				не ниже 0 °С.

рН уровень:				8,0.

Состав:	ПАВы,воск, пластификаторы, консерванты, ароматические добавки, вода.